

1) Composition chimique :

	Aciers
	S 235

	% de carbone
	0.25

	% de manganèse
	0

	% de nickel
	0.009

	% de phosphore
	0.062

	% de soufre
	0.062

	% de silicium
	0


2) Caractéristiques mécanique :

	Aciers
	S 235

	Allongement
	28%

	Limite élastique
	235 Mpa

	Résistance à 20°C
	27 J

	Résistance mécanique
	441 Mpa


