

1) Principe :



L’essai de dureté consiste a imprimer dans l’éprouvette un pénétrateur de forme pyramidale droite a base carrée d’angle au sommet prescrit sous une charge F, et a mesurer les diagonales laissée sur la surface une fois la charge appliquée.



Tout ceci permet de mesurer la dureté VICKERS.
2) Positionnements des points :


Le positionnement de ces points est soumis à une norme, la norme NF EN ISO 14271. En voici le positionnement exact décrit par la norme.

[image: image1.jpg]SN

——
o

a4\

R
LLLLL






1) 1er essai (faible intensité)

	N° des points
	Length1
	Length2
	HV

	6
	180.7
	184.02
	111

	7
	197.28
	180.67
	104

	8
	159.67
	164.82
	141

	9
	164.44
	159.79
	141

	10
	151.6
	155.48
	157

	11
	162.49
	167.28
	136

	12
	177.37
	196.96
	123


[image: image2.emf]Dureté VICKERS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7

N° des points

Dureté (HV)


2) 2e essai (bonne intensité)
	N° des points
	Length1
	Length2
	HV

	1
	191.86
	192.8
	100

	2
	183.1
	180.32
	112

	3
	172.76
	170.63
	126

	4
	158.46
	156.81
	149

	5
	132.35
	130.19
	215

	6
	189.55
	205.11
	95.2

	7
	156.65
	142.7
	166

	8
	155.21
	153.22
	156

	9
	138.6
	128.64
	208

	10
	149.83
	146.51
	169

	11
	148.5
	146.97
	170

	12
	156.5
	154.56
	153

	13
	182.51
	176.76
	115

	14
	166.18
	158.18
	141

	15
	147.17
	142.75
	176

	16
	132.29
	128.59
	218

	17
	136.25
	132.29
	206

	18
	141.17
	146.34
	179

	19
	149.95
	154.12
	160

	20
	155.12
	148.77
	161

	21
	155.45
	155.45
	153

	22
	158.62
	165.44
	141

	23
	177.45
	183.66
	114

	24
	189.97
	193.83
	101

	25
	184.64
	184.85
	109

	26
	168.02
	172.33
	128


[image: image3.emf]Dureté VICKERS

0

50

100

150

200

250

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

N° des points

Dureté (HV)


3) 3e essai (forte intensité)

	N° des points
	Length1
	Length2
	HV

	6
	185.01
	183.77
	109

	7
	195.65
	191.84
	98.7

	8
	181.42
	177.2
	115

	9
	141.84
	134.51
	194

	10
	160.06
	163.94
	141

	11
	163.53
	171.44
	132

	12
	161.24
	163.81
	140


[image: image4.emf]Dureté VICKERS

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7

N° des points

Dureté (HV)


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26








