

1) Principe :


Analyse de mes éprouvettes au microscope, afin d’observer les réactions du métal par rapport au procédé de soudage.

2) Interprétation de mes résultats :
[image: image1.jpg]







Métal de base (S 235)
Structure très caractéristique au  S 235. Taux de ferrite supérieur au taux de perlite. 

(ferrite blanche, perlite noir) 
a) 1er essai (faible intensité) :
[image: image2.jpg]



Zone Affectée Thermiquement

(Z.A.T.)
Soudure

[image: image3.jpg]



b) 2e essai (bonne intensité) :
[image: image4.jpg]


Zone Affectée Thermiquement
(Z.A.T.)

ZAT très caractéristique d’un soudage S 235 avec refroidissement rapide.
Structure de type bainitique supérieur avec une évolution assez accentué du grain dans la ZAT.

Risque de fissuration à froid.
[image: image5.jpg]



Soudure
Structure très désordonnée du type martensitique. Avec un gros risque d’amorce de rupture au cœur du point.
c) 3e essai (forte intensité) :
[image: image6.jpg]



Zone Affectée Thermiquement

(Z.A.T.)
[image: image7.jpg]



Soudure
�





�





�





�





�





�





�








