

Données :

Matière : S 235



Épaisseur matériau supérieur A : 2 mm




Épaisseur totale E : 4 mm


- diamètre pointe électrode supérieure B : 
entre 6.5 et 8 mm


- diamètre pointe électrode inférieure D: 

entre 8 et 9.5 mm


- pression C :





entre 360 et 450 daN

[image: image1.jpg]¢ (daty)

2B (mm)
i

2D (mm)

013
0,25

1.2
15
1.8

25 1

88 =

8

T95

225

45

T90

+180

T270

360

450

6,5+

9,54

o—

10,13
0,25

T07

1.2
T1.6

<25






�








