

Recouvrement et largeur des éprouvettes selon la norme N.F. A89-206 :
	Epaisseur de la tôle
	Recouvrement et largeur

des éprouvettes l
	Longueur de chaque élément L
	Longueur libre entre les points

	0.25
	15
	75
	95

	0.30
	15
	75
	95

	0.40
	15
	75
	95

	0.50
	15
	75
	95

	0.60
	15
	75
	95

	0.80
	20
	100
	95

	1.00
	20
	100
	95

	1.20
	20
	100
	95

	1.50
	25
	125
	95

	2.00
	25
	125
	105

	2.50
	25
	125
	105

	3.00
	30
	125
	-

	4.00
	40
	125
	-


Le Découpage doit être effectué, par un moyen, qui n’affecte en rien les caractéristiques de l’assemblage.

Afin d’éviter l’effet de shunt, le constructeur préconise une distance minimale de 35 mm entre chaque point de soudure.
